## Slide 1
FIL-A-GEHR PA12®
Filaments for professional 3D printing
Technical Data
Data based on raw material
Printing Recommendations
MVR ISO 11357 235 °C / 5 kg | 8 cm³ / 10 min
Notched Impact Strength (Charpy +23°) ISO 179 | 11 KJ / m²
Tensile Stress at Yield ISO 527 | 43 MPa
Tensile Modulus ISO 527 | 1440 MPa
Density ISO 1183 | 1010 kg / m³
Melt point ISO 11357 | 180 °C
Drying | 4 - 6 h 80 °C
Optimal Nozzle Temperature | 245 - 260 °C
Bed Temperature | 110 °C
Bedrock | Pertinax plate